## Slide 1
02_수렴시키기전략
안 용 상
Process Systems Engineering & Intelligence Design Lab
Department of Chemical Engineering
Kyung Hee University

## Slide 2
try03 SCF 수렴 전략 — 단계별 접근법
try03은 처음부터 이온쌍 전체를 넣고 ATOMIC guess로 수렴시킨 것이 아니라, MOF 골격만 먼저 단일점(ENERGY) 계산하여 wavefunction(.wfn)을 확보하는 것부터 시작했습니다.
두 번째 단계에서 EMIM⁺ 양이온만 추가할 때 이미 ALPHA를 0.15에서 0.13으로 낮추고 ELECTRONIC_TEMPERATURE를 300 K에서 500 K로 올려야 했는데, 이는 Ti d-오비탈과 유기 양이온 사이의 전하 재분배가 SCF를 불안정하게 만들었기 때문입니다.
세 번째 단계에서 EMIM 배치를 9가지(EMIM01~09)로 변화시켜 에너지를 비교했으며, 최저 에너지(EMIM01, -1362.508 Ha)와 최고 에너지(EMIM09, -1362.491 Ha) 사이에 약 44 kJ/mol의 차이가 있어 초기 구조 선택이 최종 에너지에 큰 영향을 미침을 확인했습니다.
네 번째 단계에서 TFSI⁻ 음이온을 추가할 때는 SCF_GUESS를 ATOMIC에서 RESTART로 바꿔 이전 단계의 wavefunction을 초기값으로 재활용했고, 이 덕분에 ALPHA 0.15 / 300 K 원래 설정으로도 안정적으로 수렴할 수 있었습니다.
최종 수렴된 계산(BAMOF_EMIM_TFSI_Cluster-1)은 GEO_OPT step 144에서 restart하여 계속 진행한 것으로, 처음부터 끝까지 단일 실행으로 이루어진 것이 아니라 여러 차례 중단과 재시작을 거쳤습니다.
BAMOF_with_Cluster04 폴더에서는 고정 원자가 1..124로 확대(기존 102→124)되고 원자 수가 164개인 약간 다른 시스템도 시도되었는데, 이 역시 step 130에서 restart한 계산으로 다양한 구조적 변형을 탐색했음을 보여줍니다.
이 모든 과정을 종합하면, try03의 성공 비결은 "점진적 wavefunction bootstrap" 전략, 즉 작은 시스템에서 큰 시스템으로 단계별로 wfn을 물려받으며 SCF 초기값 품질을 높인 것이었습니다.
try03 SCF Convergence Strategy: Stepwise Wavefunction Bootstrap
Step 1: MOF only
RUN_TYPE ENERGY
102 atoms
ALPHA 0.15 / 300 K
SCF_GUESS ATOMIC
→ .wfn 확보
Step 2: +EMIM⁺
143 atoms / CHARGE +1
ALPHA 0.13 ▼
T = 500 K ▲
SCF_GUESS ATOMIC
→ .wfn 확보
Step 3: Variations
EMIM01~09 (9 위치)
에너지 비교
ΔE ≈ 44 kJ/mol
최적 위치 선정
→ EMIM01 선택
Step 4: +TFSI⁻
158~164 atoms
SCF_GUESS RESTART ★
ALPHA 0.15 / 300 K
이전 .wfn 재활용
→ GEO_OPT 진행
Step 5: 수렴 완료
158 atoms / step 144
E = -1613.798 Ha
GEO_OPT COMPLETED
BFGS 600 iter max
✓ 최종 에너지
Key Insight: try03은 한 번에 수렴시킨 것이 아니라, wfn을 단계별로 물려받아 점진적으로 수렴
• Step 1 → 2: MOF 골격의 전자 분포를 먼저 확보한 뒤 이온을 추가하여 wfn 초기값 품질을 높임
• Step 2: ALPHA 0.15→0.13 하향, T 300→500 K 상향 — EMIM⁺ 단독 삽입 시에도 SCF 불안정성이 존재했음을 시사
• Step 3: 동일 SCF 설정으로 9개 초기 배치를 비교 → 에너지 차이 최대 44 kJ/mol → 초기 구조 의존성이 큼
• Step 4~5: SCF_GUESS RESTART + 이전 wfn 재활용으로 ALPHA 0.15 / 300 K에서도 안정적으로 수렴 가능

## Slide 3
try04 적용 전략 — try03 교훈 기반 로드맵
현재 OT method가 step 259에서 convergence 3×10⁻⁵ 수준까지 도달했으며, 에너지가 -1886.226 Ha로 단조 감소 추세를 보이고 있어 OUTER_SCF 반복을 통한 수렴 가능성이 있습니다.
Plan A(OT 수렴 성공 시)는 OT로 확보한 wavefunction을 SCF_GUESS RESTART로 전환하고, 원래 Broyden mixing(ALPHA 0.15, 300 K)으로 production GEO_OPT를 실행하는 가장 빠른 경로입니다.
Plan B(OT 실패 시)는 try03에서 검증된 단계별 bootstrap 전략을 따르는 것으로, MOF 골격만(102 atoms) ENERGY 런을 먼저 돌려 wfn₁을 확보한 뒤, try03의 수렴된 158-atom wfn을 초기값으로 활용하여 192-atom 시스템의 SCF를 시작합니다.
Plan B의 핵심은 try03의 BAMOF_EMIM_TFSI_Cluster-RESTART.wfn 파일을 직접 가져와서 try04의 초기 wavefunction으로 사용하는 것인데, 원자 수가 다르므로(158 vs 192) 추가된 34개 원자에 대해 ATOMIC guess를 보충하는 방식으로 처리됩니다.
Plan C(하이브리드)는 현재 OT 계산의 EPS_SCF를 1×10⁻³으로 완화하여 빠르게 대략적인 wfn을 확보한 뒤, 그 wfn을 Broyden mixing(ALPHA 0.13, T=500 K)의 RESTART 초기값으로 전환하는 전략입니다.
try03 분석에서 발견한 가장 중요한 교훈은 ALPHA 0.13과 ELECTRONIC_TEMPERATURE 500 K 조합이 이 Ti-MOF 시스템에서 경험적으로 검증된 SCF 설정이라는 점이며, try04의 어떤 Plan에서든 이 값들을 기본으로 사용해야 합니다.
세 가지 Plan 모두 최종적으로는 SCF_GUESS RESTART + Broyden(α=0.15, 300 K)로 수렴시키는 것을 목표로 하며, 이는 try03 최종 계산과 동일한 조건이므로 에너지 비교의 일관성을 보장합니다.
try04 Action Plan: 3-Track Convergence Strategy
현재 상태
OT DIIS 실행 중 (step ~259)
Conv ≈ 3×10⁻⁵
E ≈ -1886.226 Ha
수렴 성공 시
수렴 실패 시
Plan B도 실패 시
Plan A: OT 수렴 성공 → 바로 Production Run
OT로 .wfn 확보
SCF_GUESS RESTART
Broyden(α=0.15, 300K)
wfn 재활용으로 안정
GEO_OPT MAX_ITER 600
cluster + dissociate
E_diss 계산
try03과 교차검증
Plan B: try03 방식 — 단계별 Wavefunction Bootstrap
B-1: MOF only
ENERGY / ATOMIC
→ .wfn₁
B-2: +1 IP (158 at.)
α=0.13 / T=500K
→ .wfn₂
B-3: +2 IP (192 at.)
RESTART .wfn₂
α=0.13 / T=500K
B-4: GEO_OPT (α=0.15, 300K)
RESTART .wfn₃ → 수렴 기대
try03 검증 완료 전략
Plan C: Hybrid — OT로 wfn 확보 후 Broyden 전환
OT (EPS_SCF 1e-3 완화) → .wfn 확보
Broyden RESTART (α=0.13, T=500K)
EPS_SCF 5e-7 최종 수렴 → GEO_OPT

## Slide 4
Thank you for attention
안 용 상
Process Systems Engineering & Intelligence Design Lab
Department of Chemical Engineering
Kyung Hee University